[image: image1.jpg]¥

D '
SR E‘@VJ@ o
5 ‘311‘@'7‘9 382 5‘% -9

g : 133‘7393@%?”‘




洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

承托层（卵石、砾石）滤料
[image: image2.png]



卵石（砾石）滤料，俗称承托层滤料或垫层滤料，分（天然）鹅卵石和（机械加工）石英砾石两种。
天然鹅卵石是经过天然河流采挖、水洗、筛分而成，近似球状，且表面光滑。砾石为石英矿石破碎精加工而成。广泛用于自来水厂、机械过滤器、阴阳离子交换等水处理承托层。常规规格（mm) : 2-4，4-8，8-16，16-25，25-32， 32-50。
主要技术指标
	分析项目
	测试数据
	分析项目
	测试数据

	二氧化硅
	≥98％
	盐酸可溶率
	≤0.2％

	密度
	2.6g/cm3
	容重
	1.85g/cm3

	含泥量
	<1.1%
	机械强度
	7.5








 1 / 1

