[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

改性纤维球
[image: image2.png]



该填料是由改性纤维丝扎结而成的，它适用于油田含油污水的精细过滤，也适用于其它工业废水的精细过滤。改性纤维球去除油及有机物的机理为：直接拦截、惯性拦截和电化吸附。滤前水质含油≤15mg/L，悬浮物≤10mg/L；滤后水质含油≤5mg/L，悬浮物在≤2mg/L。纤维球表面经过改性处理，对油及有机物的吸附能力增强；改性纤维球新型结扎方式，运行时滤层空隙率沿水流方向逐渐减小，形成了比较理想的滤料上大下小的空隙分布状态，过滤效果更好；滤速高，可达25-30m/h。滤料只需毎年补10%左右，无需更换。
改性后的纤维丝具有亲水疏油性，反洗再生性能好，是目前较理想的适合于含油污水处理的精细过滤材料。
主要技术指标
	分析项目
	测试数据

	密度g/m3
	1.50

	容量kg/m3
	85-95

	截污量 kg/m3
	7-11

	球径mm
	40~50±4

	球体外观
	白色球状








 2 / 2

