[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

果壳（杏壳、椰壳）活性炭
[image: image2.png]



以优质果壳（杏壳、椰壳）为原料，经水蒸气活化后精制处理，筛选而成，本品为黑色颗粒，具有发达的空隙结构，吸附能力强、速度快、化学性能稳定，经久耐用。广泛应用于气相吸附、味精、油类的脱色，精制以及光气合成用的触媒、氣化高汞、醋酸、乙烯等合成工艺的触媒载体；饮用水，工业用水和废水的深度净化以及贵重金属提炼；白酒的降度除浊、 促老熟。和沸石、分子筛配用效果更佳。

主要技术参数

	
	椰壳活性炭
	杏壳活性炭
	
	椰壳活性炭
	杏壳活性炭

	粒径mm
	0.6-4.0
	0.45-4.0
	>92%
	≥950
	≥900

	强度(球磨法)％
	≥95
	≥95
	120-150 mg/g
	400
	400

	填充密度g/cm3
	0.45-0.55
	0.45-0.50
	≥85%
	≤10
	≤10

	PH值
	5-7
	5-7
	8-15
	≤5
	≤5








 1 / 1

