[image: image1.jpg]‘@mgém-

3 15‘137938258 v

13373931998|
AER T

~ Tt




洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

柱状活性炭
[image: image2.png]



本产品选用优质无烟煤为原料，采用先进工艺精制加工而成，外观呈黑色圆柱状颗粒；具有合理的孔隙结构，良好的吸附性能，机械强度高，易反复再生，造价低等笄特点；用于有毐气体的净化，废气处理，工业和生活用水的净化处理，溶剂回收等方面。
主要技术参数

	分析项目
	测试数据
	分析项目
	测试数据

	碘值
	≥900mg/g
	强度
	>92%

	比表面积
	>850m2/g
	亚甲蓝值
	120-150 mg/g

	总孔容积
	>0.8cm3/g
	余氯吸附率
	≥85%

	充填密度
	0.45-0.75g/cm3
	8-12
	8-15








 1 / 1

