[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

液面覆盖球
[image: image2.png]



覆盖球填料具有耐高温、耐腐蚀，性能稳定。减少箱槽中的酸雾，空气中的二氧化碳和氧对水质的污染，达到保护水质，净化环境的效果。适用于卧式贮酸槽、水处理中的凝储水箱和除盐水箱等装置中。
主要技术指标
	分析项目
	规格

mm
	使用工作温度℃
	耐压强度

Mpa
	个数

n/m2
	孔隙率

%
	覆盖率

%

	空心无边覆盖球
	ф40
	≤120
	≤0.4
	710
	95
	91

	空心无边覆盖球
	ф25
	≤120
	≤0.4
	1560
	95
	98

	
	ф40
	≤120
	≤0.4
	690
	93
	97

	
	ф80
	≤120
	≤0.4
	235
	95
	99

	实心无边覆盖球
	ф40
	≤120
	≤0.4
	710
	-
	91

	实心无边覆盖球
	ф40
	≤120
	≤0.4
	680
	-
	97








 1 / 2

