[image: image1.jpg]/ F%EEE@WK "
°15137938258 .7,
13373931998’




洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

溶剂回收活性炭
[image: image2.png]



生产的溶剂回收活性炭采用优质无烟煤为原料，采用先进工艺精制而成。溶剂回收活性炭主要对苯、甲苯、醚、醇类、汽油、三氯甲烷、甲氯烷、丙酮类等有机溶剂的回收、以及烃类化合物蒸气的回收。技术指标(执行标准GB/T7701.2 -1997)

主要技术指标：
	型号
	粒度
	四氯化碳吸附率％
	灰份％
	堆比重g/L
	强度％
	水分％

	WL-3.0
	ф3.0
	≥60
	6-12
	>400
	≥90
	≤5

	WL-4.0
	ф4.0
	≥70
	6-12
	>400
	≥90
	≤5








 1 / 1

