[image: image1.jpg]EEREraR
537938258
UE313931998)



洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

滤板
[image: image2.png]



滤板采用立式钢模浇制，水灰比，细石、石英砂等材料配制，本产品严格执行国家有关标准，按设计要求计算开孔比，预埋ABS工程塑料预埋套管、配双层双向优质螺纹钢筋。采用高标号水泥，标准细石和石英砂，经机械搅拌，捣实浇制而成。滤板上下两面毎平方米水平误差±1mm。滤池中安装达到整池误差≤5mm的高精度，且四边整齐、无翘缺，完全满足滤池设计技术规范要求。
主要技术指标
	混凝土强度
	C25-C30

	配筋
	双层双向ф10国际螺纹钢

	生产工艺条件及要求
	按GB50204标准执行，出厂期限≥28天

	外观
	表面平整，无漏筋、翘曲、振裂，四边无破损，预埋套管准确无倒错、歪斜、遗漏，套管内无堵塞。

	公差
	双面平整度误差±1mm

	四边垂直度误差
	≤5mm








 1 / 2

