[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

焦炭滤料
[image: image2.png]



焦炭主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。冶炼高炉采用焦炭代替木炭，为现代高炉的大型化奠定了基础，是冶金史上的一个里大里程碑。为使高炉操作达到较好的技术经济指标，冶炼用焦炭（冶金焦）必须具有适当的化学性质和物理性质，包括冶炼过程中的热态性质。焦炭除大量用于冶炼和有色金属冶炼（冶金焦）外，还用于铸造、化工、电石和钛合金，其质量要求有所不同。如铸造用焦，一般要求粒度大、气孔率低、固定碳高和硫分低；化工气化用焦，对强度要求不严，但要求反应性好，灰熔点商；电石生产用焦要求尽量提高固定碳含量。
　　焦炭滤料由于其机械强度离，多空隙率，吸附性能好，截污能力强，去除水中悬浮固体，净水水质，具有很好的效果，广泛用于工业水处理。
主要技术指标
	分析项目
	单位
	分析数据

	含泥量
	％
	≤1

	磨损率
	％
	≤0.26

	破碎率
	％
	≤0.54

	盐酸可溶率
	％
	≤0.86

	洗净度
	％
	≤100

	孔隙率
	％
	79.5

	容重
	％
	0.86

	强度
	％
	98

	固定C
	％
	80.12

	灰份
	％
	16.23

	水分
	％
	1.66








 1 / 2

