[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

煤质活性炭
[image: image2.png]



煤质活性炭主要用于城市生活饮用水、纯净水、蒸馏水、超纯水等制造设备的填装、脱氯、降油净化及各种工业污水深度净化处理。
主要技术指标：
	型号
	粒度Size
	碘值mg/g
	亚兰甲mg/g
	灰份％
	堆积重g/L
	强度％
	水份％

	2J 1.5
	ф1.5
	≥850
	≥130
	≤8
	-500
	≥90
	≤5

	2J2.5
	ф2.5
	≥700
	≥100
	≤8
	-500
	≥90
	≤5

	PJ 8x30
	8x30
	900-1050
	150-200
	≤15
	400-500
	90-95
	≤5

	PJ 12x40
	12x40
	900-1050
	50-200
	≤15
	400-500
	90-95
	≤5

	PJ 30x100
	30x100
	900-1050
	150-200
	≤15
	400-500
	90-95
	≤8

	FJ200
	200
	900-1000
	140-180
	≤18
	
	
	≤10

	FJ325
	325
	900-1000
	140-180
	≤18
	
	
	≤10








 1 / 1

