[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

石榴石滤料
[image: image2.png]



石榴石滤料是采用岛状结构的铝（钙）硅酸盐矿物质精加工而成，机械强度好，比重大，熔点高，化学性能稳定，耐酸耐磨度高，适用于各种水处理滤池和滤罐中，是一种新型耐磨的净水材料。
常用规格：0.5-1 .0mm 1-2mm 2-4mm 3-6mm 4-8mm 5-10mm。
主要技术指标
	分析项目
	测试数据
	分析项目
	测试数据

	密度
	3.9 g/cm3
	耐酸度
	≥95%

	容重
	2.5 g/cm3
	孔隙率
	47%

	磨损率
	0.08%
	熔点
	1313-1318℃

	Fe2O3
	28.6%
	石榴石含量
	≥85%

	SiO2
	36.2%
	Al2O3
	21.75%








 1 / 1

