[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

石英砂滤料
[image: image2.png]



石英砂是采用天然石英矿石，经破碎、筛选、水洗、烘干、二次筛选而成，颜色纯白杂质含量小，机械强度高，载污能力强，化学性能稳定，是净水处理的理想材料。目前，海砂、河砂也大批加工生产。
主要技术指标
	项目
	单位
	数据测试

	SiO2
	％
	≥98.0

	磨损率
	％
	0.03

	破碎率
	％
	0.05

	孔隙率
	％
	43

	莫氏硬度
	％
	7.5

	盐酸可溶率
	％
	0.02

	密度
	g/cm3
	2.66

	容量
	g/cm3
	1.80

	耐酸度
	％
	>98

	不均匀系数
	K80
	≤1.60








 1 / 2

