[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

磁铁矿滤料
[image: image2.png]



磁铁矿滤料适用于管式大阻力配水系统，在三层滤池中通常与无烟煤滤料、石英砂滤料配，是我国目前较好的配料程序。它属重质滤料，反冲洗时不易混层、对改进承托层和配水系统有着良好的适应能力，是多层滤池中必不可少的滤料。它的滤速可达30-40米/小时，所以磁铁矿滤料是一种重要的滤料，它具有其他滤料不可替代的作用。我公司生产的磁铁矿滤料是从含铁量40-42的磁铁矿中精选而成的，此外，它的除铁除锰除氧效果也很明显。
主要技术指标
	分析项目
	测试数据
	分析项目
	测试数据

	氧化铁(Fe2O3)
	40％
	密度
	4.5g/cm3

	亚铁
	20-40％
	堆密度
	2.8g/cm3

	破碎率
	0.05％
	莫氏硬度
	6度

	孔隙率
	47％
	不均匀系数
	K80≤1.8








 1 / 1

