[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

粉状活性炭
[image: image2.png]



　　粉状活性炭可以根据用户要求制成不同吸附性能、不同脱色能力、不同细度的等级活性炭。粉状活性炭吸附速度极快，具有絮凝效应和助滤效应。使用单位的建设投资少，运转费用低，因而在自来水厂、污水处理厂倍受靑睐。在食品、医药、脱色、结晶、过滤、物质提纯等领域具有广泛用途。也是活性炭滤毡，活性炭泡沫塑料的主要材料。
主要技术指标：
	分析项目
	测试数据
	分析项目
	测试数据

	碘值
	>900mg/g
	亚甲基兰吸附值
	≥120mg/g

	比表面积
	>1000m2/g
	水份
	≤8%

	Ph值
	5-7
	
	








 1 / 1

