[image: image1.jpg]A E@%
“w ®

. 1 3)79 382568
'1|337 93‘199@




洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

纤维球
[image: image2.png]



该产品是用优质涤纶纤维丝扎结而成，具有截污容量大、过滤效果好、可再生等优点，适用于各种水质的深度处理和精细过滤。
主要技术指标
	分析项目
	分析项目
	检测项目
	测试数据

	密度
	1.38g/m3
	截污量
	6-10kg/m3

	填充密度
	75-85kg/m3
	球径
	30-40mm 40-50mm

	滤速
	20-85m/h
	球体外观
	白色球状、椭圆形

	孔隙率
	96％
	
	








 1 / 1

