[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

聚合氯化铝
[image: image2.png]



聚合氯化铝呈黄色或淡黄色固体。聚合氯化铝与无机混凝剂的根本区别在于聚合氯化铝絮凝沉淀速度快，使用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中杂质及COD、BOD及砷、汞等重金属离子。聚合氯化铝主要用作生活饮用水，生产用水，生活污水，工业污水（如含油污水，印染，造纸污水，钢厂污水等）处理的絮凝剂，以及高毒性重金属和含氟水的处理等，亦可在精密铸造，制革等方面广泛使用。尤其对高浊度水的净化有特别明显的效果。
使用方法和包装储存：

用户在使用聚合氯化铝时，可根据不同的源水浊度，不同季节等条件，通过实验确定最佳投药量。将固体产品按1：3加水溶解液体，根据原水的不同浊度，测定最佳投药量，一般原水浊度在100-500mg/L时，每千吨投加量为10-30kg。聚合氯化铝采用内衬塑料薄膜编制袋包装，每袋25kg。储存于阴凉通风干燥处，防日晒雨淋受潮。

聚合氯化铝（PAC）技术参数

	指标名称
	饮用水
	非饮用水

	
	优等品
	一等品
	

	氧化铝（AL2O3）含量/％
	30.0
	28.0
	27.0

	盐基度％
	40-90
	40-90
	40-90

	水不溶物含量/％
	0.3
	1.0
	1.5

	PH(1%水溶液0
	3.5-5.0
	3.5-5.0
	3.5-5.0

	氨态氮（N）含量为≤
	0.01
	0.01
	

	砷（As）含量为％
	0.0001
	0.0002
	

	铅（Pb）含量为％
	0.0005
	0.001
	

	镉（Cd）含量为％
	0.0001
	0.0002
	

	汞（Hg）含量为％
	0.00001
	0.00001
	

	六价铬（Cr+5）含量为％
	0.0005
	0.0005
	








 2 / 2

