[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

聚合硫酸铁
[image: image2.png]



聚合硫酸铁是一种碱式硫酸铁的聚合物，无毒无害，化学性质稳定，久存不变质，易溶于水。可广泛用于饮用水、工业用水等，絮凝力强，矾花大，沉速快，腐蚀性小。本产品对水中的SS、CODcr、BOD、色度有很高的去除率。处理成本低，操作方便。聚合硫酸铁为铁盐，和铝系净水剂相比，不含对人体有害物质，是铝系混凝剂极好的替代品。质量指标：产品按Q/320483JSC001-1996组织生产。
使用方法和注意事项：

1、使用前将本品按一定浓度比（50%左右）将其溶于水，调成糊状使颜色由淡变红变黑后配成10－30%的溶液使用。溶液颜色越深效果越好，本品适用PH值5－11，但应根据不同原水性质，先调PH值至所适应范围（一般最佳范围PH=7以上），然后将配好的溶液按最佳条件和药量投入，经充分搅拌后，沉淀分离。
2、用化学沉淀法处理污水的厂矿，其原设奋不需要任何改造，就可用本产品。本产品对微气泡有强烈吸附性能，故亦适用于气浮设备使用。
3、本产品必须溶解静止氧化成酱油状才能使用。溶解设备和加药设奋应用耐腐蚀材。
4、运输和储运过程避免暴晒和雨淋。编织袋包装，毎袋25公斤。
聚合硫酸铁技术指标：
	指　标
	饮用水处理
	工业污水处理

	三价铁（Fe3＋）含量
	≥19.5%
	≥18.0

	二价铁（Fe2＋）含量
	≤1.5%
	≤3.5%

	盐基度
	14-21%
	11-22%

	水不溶物含量
	≤0.7 %
	=1.5%

	砷（As）含量
	≤0.0005%
	-----------

	重金属（以Pb计）含量
	≤0.002%
	-----------

	PH（20%水溶液）
	1.0-3.0
	1.0-3.0








 2 / 2

