[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

脱硫活性炭(脱硫剂)
[image: image2.png]



脱硫活性炭系采用优质无烟煤为原料，采用先进的工艺科学的技术精制而成。外观为黑色柱状颗粒，颗粒具有很大的比表面积，发达的孔隙结构，机构强度。能经受高温、高压作用，不易破碎，易于再生，使用寿命长等特点。广泛应用于热力、电厂、炼油、石化、化纤工业中的烟气脱硫，化肥工业中原料气脱硫，煤气、天然气脱硫及其它化学工业中的气体脱硫，是最佳的脱硫剂和制作二硫化碳的最佳添加剂。
煤质活性炭主要用于城市生活饮用水、纯净水、蒸馏水、超纯水等制造设备的填装、脱氯、降油净化及各种工业污水深度净化处理。
主要技术指标：
	型号
	WLHB-4.0(A)
	WLHB-4.0(B)
	WLHB-4.0(C)
	WLHB8×16
	WLHB4×10

	粒度
	ф4.0
	ф4.0
	ф4.0
	8x16
	4x10

	碘值mg/g
	≥900
	≥1050
	≥1100
	≥1000
	≥1050

	四氯化碳％
	≥55
	≥70
	≥80
	≥60
	≥70

	灰份％
	6-12
	8-12
	8-15
	8-12
	8-15

	堆积重g/L
	≥400
	≥380
	≥360
	≥400
	≥380

	强度％
	≥95
	≥90
	≥90
	≥95
	≥90

	水份％
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5








 1 / 2

