[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

轻质生物陶粒
[image: image2.png]



陶粒滤料具有机械强度高、耐冲刷、抗磨损、理性化能稳定等特点，同时由于其微孔丰富、表面粗糙、比表面积大，使用寿命长、耐腐蚀、吸附性能好、颗粒均匀、密度适宜、不易板结、流失量小，因此截污能力强、挂膜效率高，利于微生物成长、繁殖，可有效去除水中有机物、悬浮物及氮磷等。滤料的密度从上到下依次增大，而粒径依次缩小，与传统的过滤设备相比，具有空隙率大，截污能力强，反冲洗周期长，反冲洗容易进行，产水率高的特点。
适用于：
1、工业污水和生活饮用水处理、工业循环水处理；
2、污（废）水、中水深度处理及回用处理，游泳池循环水处理；
3、养鱼场及室内养鱼系统的水处理，地下水除铁、除锰处理；
4、给水中的微污染（氨氮）处理，高纯设备预处理系统；
5、轧钢、连铸等生产过程中的循环水处理；
6、生物曝气池的生物载体及含油废水。
主要技术指标
	外观
	球状，表面色泽为红褐色，多微孔

	粒径
	0.5-32mm

	视密度
	1.0-1.19g/cm3

	密度
	2.26 g/cm3

	孔隙率
	55％

	破碎率和磨损率
	1.62％

	不均匀系数
	K80=1.84

	均匀系数
	K60=1.47

	盐酸可容率
	2.83%

	氢氧化钠可容率
	1.50g

	溶出物
	不含对人体有害的微量元素

	吸附力
	碘值101级为活性炭吸附力10％








 2 / 2

