[image: image1.jpg]BT

. 15137938258

mmmn



洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

金刚砂滤料
[image: image2.png]



金刚砂是由矾土、无烟煤、铁屑经过高温电熔烧结而成，它熔点高，比重大，耐酸耐磨度强，　截污能力强，是污水处理的又一种新型滤料。
主要技术指标
	分析项目
	测试数据
	分析项目
	测试数据

	AL2O3
	98％
	密度
	3.95T/m3

	SiO2
	0.68％
	熔点
	2050℃

	Fe2O3
	0.06％
	堆密度
	2.5T/m3








 1 / 1

