[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

针剂活性炭
[image: image2.png]



本标准将原ZB/G1 3002-1988标准中技术指标一项氯化锌法改为化学法，灰分由2%改为3%。原硫酸奎宁吸附力(mg/g)测定删去，改为引用GB/T12496.11-1999《木质活性炭试验方法硫酸奎宁吸附值的测试》。
主要技术参数

	项目
	指标饮用水

	
	化学法
	物理法

	吸附力
	亚甲蓝，ml/0.1g≥
	11
	11

	
	硫酸奎宁，mg/g≥
	120
	120

	PH值
	5-7
	5-7

	水分，％≤
	10
	10

	铁( FE) %≤
	0.02
	0.02

	氯化物(CL) %≤
	0.1
	0.1

	硫酸盐，％≤
	0.1
	0.1

	灰分，％≤
	3
	3

	酸溶物，％≤
	0.8
	0.8

	重金属(以PB计)，％≤
	合格
	合格

	水溶性锌盐(ZN) ，％≤
	0.05
	-

	硫化物(S)
	合格
	合格

	氰化物(CN)
	合格
	合格

	未碳化物
	合格
	








 1 / 2

