[image: image1.jpg]| BERR K
15137938258

13373931998



洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

锰砂滤料（除铁除锰）
[image: image2.png]



锰砂滤料是采用高锰矿石为原料，精选加工而成。外观粗糙呈褐色或淡灰色，多棱角，是出铁除锰的最佳产品，适用于生活饮用水除铁，除锰的过滤装置。
主要技术指标
	分析项目
	测试数据
	分析项目
	测试数据

	二氧化锰
	18-40％
	碳化锰
	12-22％

	二氧化硅
	16-20％
	含泥量
	≤2.25％

	铁
	8-19％
	容重
	2.2t/m3








 1 / 1

