[image: image1.jpg]B

15187886268 |

18979081008 4



洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

阳离子聚丙烯酰胺
[image: image2.png]



产品特点：
阳离子高分子絮凝剂是一种溶于水的线型高分子化合物，分子量在600-1200万之间在甲醇、乙醇中能溶解，不溶于酮、酯烃等有机溶剂。阳离子PAM在酸性或碱性中均呈现阳电性，这样能有效对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀。
	　　　　　类别　　　　

项目
	C1610
	C1620
	C1635
	C1650

	离子度
	低
	中
	中
	高

	分子量（万）
	1000-1200
	1000-1200
	800-1000
	800-1000

	固含/%≥
	90
	90
	90
	90

	游离单体/%≤
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05

	溶解时间( min)≤
	40
	40
	40
	40


主要技术指标：






 1 / 1

