[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

陶粒滤料
[image: image2.png]



陶粒滤料是一种颗粒状水处理滤料，该滤料具有机械强度高、耐冲刷、抗磨损、理化性能稳定等特点，同时由于其微孔丰富，表面粗糙，比表面积大，使用寿命长、耐腐蚀、吸附性能好、颗粒均匀、密度适宜、不易板结、流失量小，因此载污能力强。挂膜率高，利于微生物生长、繁殖，可有效去除水中有机物，悬浮及氮磷等。
主要技术指标
	分析项目
	测试数据

	成分
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	KO2+Na2O

	含量％
	59.88
	16.23
	7.84
	3.26
	2.04
	3.22

	外观
	球状

	粒径
	0.5-32mm

	视密度
	1.0-1.19g/cm3

	密度
	8-12

	孔隙率
	2.26 g/cm3

	破碎率和磨损率
	55%

	盐酸可溶率
	2.83%

	氢氧化钠可溶率
	1.5%








 2 / 2

